КІНЕТИКА АЦИДОЛІЗУ ЕПІХЛОРГІДРИНУ ЗАМІЩЕННИМИ БЕНЗОЙНИМИ КИСЛОТАМИ В ПРИСУТНОСТІ ЖИРНОАРОМАТИЧНХ ТРЕТИННИХ АМІНІВ

Гусак І.С., Сінельникова М.А., Швед О.М.

Донецький національний університет

83055, Донецьк, вул. Університетська, 24

E-mail: maryna_synel@mail.ru

Висока реакційна здатність і різноманітність властивостей гліцидилкарбонових ефірів зумовлює їх широке використання в промисловості як високоякісних мономерів для епоксидних смол. Вивчення кінетичних закономірностей реакції карбонових кислот з епіхлоргідрином (ЕХГ) є необхідним для створення цілісної картини щодо встановлення механізму каталітичного розкриття оксиранового циклу під дією нуклеофільних реагентів.

В літературних джерелах представлені обмежені данні щодо впливу структури реагенту, природи каталізатору, а також температурного фактору на швидкість розкриття епоксидного циклу ароматичними карбоновими кислотами.

Метою даної роботи є вивчення впливу природи кислотного реагента, каталізатора та температури на швидкість ацидолізу ЕХГ м-заміщеними бензойними кислотами в присутності каталізаторів основної природи. Взаємодія між вихідними реагентами здійснюється за схемою:

В якості каталізаторів реакції обрано N,N-диметиланілін (ДМА) (рКа=5,06), 4-форміл-N,N-диметиланілін (рКа=1,60).

Реакцію проводили в надлишку ЕХГ, що є одночасно і субстратом, і розчинником в температурному інтервалі 40-700С. Концентрація кислотного реагента та каталізатору дорівнювала відповідно 0,300 та 0,005 моль/л. Контроль за ходом реакції здійснювали рН-потенціометрично.

На основі проведених кінетичних досліджень встановлено нульовий порядок реакції за кислотним реагентом для реакції ацидолізу епіхлоргідрину в присутності N,N-диметиланіліну. Для реакції, що каталізується низькоосновним 4-форміл-N,N-диметиланіліном нульовий порядок реакції за кислотою встановлюється після 20% ступеню конверсії реагента. Показано, що введення електроноакцепторних замісників в бензольне ядро кислоти підвищує швидкість реакції ацидолізу епіхлоргідрину. Швидкість реакції мета-заміщених бензойних кислот з епіхлоргідрином при каталізі низькоосновним 4-форміл- N,N диметиланіліном нижча, ніж при каталізі N,N диметиланіліном. Розраховані енергетичні параметри реакції ацидолізу ЕХГ м-заміщенними бензойними кислотами при каталізі ДМА та 4-N,N-формілдиметиланіліном. Показано, що енергія активації не чутлива до зміни природи кислотного реагенту та каталізатору.