# ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ОБЄМНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПОВНЮВАЧА В КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ

Миронюк Я.В., Миронюк О.В., Ткачук Д.О.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

03056, Київ, пр. Перемоги, 37;

oleksiy_myronyuk@mail.ru

Критична обємна концентрація пігментів та наповнювачів (КОКН) в покритті є важливим параметром, який слід враховувати при розробці робочих рецептур таких матеріалів. Значення критичної концентрації визначає граничне значення наповнення покриття без зниження таких властивостей як бар’єрна та захисна здатність покриття

Визначення критичної концентрації можливо виконувати користуючись рядом методик [1], серед яких слід виділити вимірювання ємкісно-омічного імпедансу, проникності покриттів, їх густини та ін.

Названі вище методи вимагають створення ряду композицій та тривалого часу вимірювання, що відноситься до основних їх недоліків. В той же час точність цих методів досить висока.

Ця робота була присвячена розробці експрес-методу практичного визначення критичної концентрації наповнювачів різної хімічної природи і ґрунтується на визначенні питомого електричного опору покриття постійному струмові.

Об’єктами досліджень було обрано композиції на основі акрилового полімеру та наповнювачів різної хімічної природи. Для порівняння коректності методу паралельно з цим визначенням проводилися традиційні вимірювання паропроникності покриттів того ж самого складу.

Паро проникність визначалася за стандартною методикою [2], а значення електричної проникності – за допомогою мультіметру. При цьому на поверхні покриття встановлювалася ємність з 3 мас. % розчином NaCl і покриття витримувалося під цим розчином протягом 10-15 хв. Згідно [3], цього часу достатньо для проникнення розчину електроліту крізь покриття при умові що воно містить капілярні пори. Останнє відбувається при порушенні цілісності полімерного плівкоутворювача, що характерне для композицій наповнених вище критичної концентрації.

В таблиці наведені значення критичної концентрації наповнювачів, одержані за методом паропроникності та електричної проникності.

Таблиця 1

Значення критичної концентрації наповнювачів в акрилових композиціях

| Наповнювач | КОКН за паропроникністю | КОКН за електропроникністю |
| --- | --- | --- |
| Крейда МТД-2 | 63 | 62 |
| Каолін КС-1 | 45 | 40 |
| Волластоніт МВ 03 | 42 | 38 |

Як бачимо, відхилення у випадку використання експрес-методу невелике, що свідчить про можливість використання цього методу як пошукового.

| ( | 1. G.Bierwagen Critical pigment volume concentration as a transition point in the properties of coatings // J.Coat.Tech. (3),1992.- P 35-42. 2. ГОСТ 28575-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные: испытание паропроницаемости защитных покрытий. 3. W. Asbeck Critical pigment volume concentration measurements – a very fast method// J.Coat.Tech. (2),2005.- P 19-22. |
| --- | --- |