ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ
3-ГИДРОКСИХРОМОНА С ДОДЕКАНТИОЛ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА

Колодезный Д. Ю., Свечкарёв Д. А., Кириченко А. В., Дорошенко А. О.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

61022 Харьков, пл. Свободы, 4

kolodezny@gmail.com

В последние годы весьма популярной стала проблема синтеза новых флуоресцентных наноматериалов, для успешного решения которой важным является понимание механизма взаимодействия флуоресцентного красителя с подложкой, состоящей из нанообъектов. Примером подобной поверхности являются монослойно-защищенные наночастицы золота. Весьма многообещающими в качестве красителей для подобных целей являются производные 3-гидроксихромона (3ГХ), которые, благодаря процессу внутримолекулярного фотопереноса протона, хорошо себя зарекомендовали в качестве зондов для изучения свойств ближайшего микроокружения.

В данном исследовании был произведен синтез додекантиол-стабилизированных наночастиц золота, выполнено титрование полученными наночастицами раствора красителя, а также проведено молекулярно-динамическое моделирование с целью изучения процесса интеркаляции молекулы красителя в стабилизирующую оболочку наночастиц.

Рис. 1. Изменение спектра флуоресценции зонда при увеличении
концентрации наночастиц золота в растворе.

Средний размер синтезированных наночастиц составил 1.4 нм. В процессе титрования (рис. 1) вместо ожидаемого тушения флуоресценции наблюдалось изменение соотношения интенсивностей полос излучения зонда, что могло быть следствием нековалентного связывания наночастиц с красителем.

В ходе исследований было выяснено, что подобное изменение соотношения полос может быть вызвано наличием в додекантиольной оболочке наночастиц золота следовых количеств этанола, что объясняется процедурой приготовления наночастиц. Данное предположение было подтверждено наличием этанольных пиков в 1H и 13С ЯМР-спектрах синтезированных наночастиц.

Для описания эксперимента было проведено полноатомное моделирование процесса переноса додекантиол-стабилизоварованной наночастицы золота из этанольной среды в толуольную с использованием силового поля CHARMM27. Моделирование показало наличие остаточного количества этанола в стабилизирующей оболочке наночастицы, а также помогло определить предпочтительное положение молекулы красителя в оболочке наночастицы.