# QSPR−АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КАРБОКСИЛАТНЫХ И КАРБОКСИЛАТ-ПИРАЗОЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 3d-МЕТАЛЛОВ НА ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ЖИДКОФАЗНОМ ОКИСЛЕНИИ ДИБЕНЗИЛОВОГО ЭФИРА.

Коваль А.В., Огниченко Л.Н.

Физико-химический институт имени А.В. Богатского НАН Украины

65080, Одесса, Люстдорфская дорога, 86, al_anar@ukr.net

В настоящее время в ФХИ НАН Украины накоплен достаточно большой экспериментальный материал о каталитических свойствах разнообразных комплексов
Co, Fe, Ni, Cu, Cr и Mn в жидкофазном окислении дибензилового эфира (ДБЭ, отход ряда производств) кислородом воздуха до моногидропероксида (ГП), бензальдегида (БА), бензилбензоата (ББ) и бензойной кислоты (БК).

Ранее было показано [1], что при конверсии ДБЭ менее 10-15%, в присутствии большей части изученных металлокомплексов (> 200 соединений), преимущественно реализуется маршрут: ДБЭ→ГП→2БА→2БК.

В докладе обсуждается «технология» построения QSPR*-моделей для выявления характера влияния мостиковых и терминальных лигандов, а также состава и структуры металлоостова на конверсию ДБЭ и селективность процесса по ГП, БА и БК в присутствии моно- и полиядерных (в т.ч., гомо- и гетерометальных), а также гомо- и гетеролигандных карбоксилатных и карбоксилат-пиразолатных комплексов указанных 3d-металлов.

Расчет структурных дескрипторов проводился в рамках 2D-QSPR подхода на основе симплексного представления молекулярной структуры [2]. Вершины в симплексах дифференцированы по типу атомов, липофильности, частичному заряду, поляризуемости, способности выступать донором/акцептором Н-связи и характеристикам Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий.

Показано, что полученные (с использованием PLS**-метода) 2D-QSPR модели обладают достаточно хорошей (R2test >0.7) прогнозирующей способностью. Определены относительные вклады ряда структурных и физико-химических факторов в анализируемые показатели каталитических свойств исследованных комплексов. Обнаружено, что наибольшее влияние оказывают природа атома, Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия и липофильность. Выявлены структурные фрагменты исследованных комплексов, способствующие либо препятствующие проявлению ими изученных каталитических свойств в жидкофазном окислении ДБЭ.

*) Quantitative Structure-Properties Relationships.

**) Partial Least Squares.

- В.В.Гончарук, Г.Л.Камалов, Г.А.Ковтун, Е.С.Рудаков, В.К.Яцимирский. КАТАЛИЗ. Кластерные подходы, механизмы гетерогенного и гомогенного катализа. Изд. «Наукова думка”, Киев, 2002. 541 С.

- V.E. Kuz’min, A.G. Artemenko, E.N. Muratov et al. Virtual screening and molecular design based on hierarchical QSAR technology. In Recent Advances in QSAR Studies, Eds.  T. Puzyn, J. Leszczynski, M.Cronin, Springer, London, 2010, P. 127–176. 422 p.