# НОВІ ЗАБАРВЛЕНІ ФОТОЧУТЛИВІ ПЛІВКОВІ ОЛІГОМЕРНІ КОМПОЗИТИ З ФОТОВОЛЬТАЇЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Басун Н.М.1, Давиденко М.О.1, Студзинський С.Л.1, Костенко Л.І.2 Іщенко О.О.3

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13, basun-nm@mail.ru;

2 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненко НАН України, 83001, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70;

3 Інститут органічної хімії НАН України, 02094, м. Київ, вул. Мурманська, 5.

Створені нові фоточутливі плівкові олігомерні композити на основі нового карбазоліл- та фероценілвмісного олігомеру з домішками органічних поліметинових барвників різного типу. Досліджено особливості їх електро- та фотофізичних властивостей. Виявлено, що плівкові композити як на основі чистого олігомеру, так і олігомеру сенсибілізованого домішками барвників проявляють фотонапівпровідникові властивості. Встановлено також, що всі створені плівкові композити є фотовольтаїками. Показано, що відповідний фотовольтаїчний відгук найвірогідніше за все має фотодифузійну природу і обумовлений ефектом Дембера. Запропоновано феноменологічну модель формування фотовольтаїчного відгуку та можливу схему процесу фотогенерації нерівноважних носіїв заряду в досліджених системах. Встановлено кореляцію між природою барвника-сенсибілізатора фотопровідності та особливостями електро- і фотофізичних властивостей досліджених фоточутливих композитів.

Створені забарвлені плівкові композити можуть бути застосовані в якості середовищ для оптичного запису інформації та застосувань фотовольтаїки.